## Slide 1
Andrea Husak, Sniježana Šuka, Vanja Gilja2,
Ljerka Kratofil Krehula2, Zvonimir Katančić2, Ana Rešček1, Zlata Hrnjak-Murgić2
1 PIK Vrbovec d. d., Zagrebačka 148, HR-10340 Vrbovec
2 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Kazein - protein mlijeka
za dobivanje biorazgradljive ambalaže za pakiranje hrane

## Slide 2: Uvod - biopolimeri
kukuruz  škrob 
polilaktidna kiselina (PLA)
polihidroksi-butirat (PHB)
    polihidroksialkanoat (PHA)
glukoza  mliječna kiselina
Bioosnova - kemijska sinteza
- monomer dobiven iz obnovljivih izvora
Bioizvor - biosinteza
- biljnog i životinjskog podrijetla
- svila, celuloza, koža, smola, kazein…


## Slide 3
upotreba sintetskih polimera neprihvatljiva:
    potrošnja neobnovljivih izvora energije (nafta, zemni plin)
    nastajanje velikih količina otpada – onečišćenje okoliša
    opasnost za zdravlje ljudi i životinja
Biopolimeri
biorazgradljivost
  razgradnja polimera pomoću prirodnih mikroorganizama (CO2, H2O, biomasa)
  bakterije, gljivice (60-90 %; 2-6 mjeseca)
zamjena za sintetske polimere
Uvod - biopolimeri

## Slide 4
Mlijeko
87 % voda
13 % suha tvar: - 3,2-5,5 % mliječne masti
- 4,6-4,9 % laktoza
- 0,6-0,8 % mineralne tvari
- 3,2-3,5 % proteini KAZEIN
80 % proteina mlijeka (26 g/l mlijeka)
koloidna disperzija
93 % kazeinske frakcije – suha tvar
Kazein

## Slide 5: Kazein
Sastav kazeina:
sub-micele: αs1, αs2, β i κ frakcije kazeina
sub-micele → nakupina Ca2+ i (PO4)3- → agregacija → micela kazeina
veličina micele - 50 do 250 nm
micela kazeina

## Slide 6: Kazein
Upotreba kazeina:
premazi/ljepila
dodatak prehrani
tekstilna vlakna
boje
gumbi/kopče

## Slide 7: Kazein – jestiva ambalaža
Kazein  ambalaža za pakiranje hrane (film/folija)
pakiranje hrane kratkog vijeka trajanja: sir, voće i dr.
predmeti za jednokratnu upotrebu (vrećice za biootpad, pribor za jelo)
 jestiva ambalaža (film/folija)
topljeni sir u listićima, instant pripravci
nema otpada za odlaganje

## Slide 8: Kazein
Modifikacija: punila, nanočestice, stabilizatori
  - poboljšanje svojstava:
  mehanička (čvrstoća, elastičnost)
  optička (UV degradacija, propusnost na svijetlo)
  barijerna (propusnost plinova i vodene pare)
  toplinska (prerada)
  antimikrobna (kvaliteta, rok trajanja)
Primjena kazeina  ambalaža za pakiranje hrane
Nedostaci - niska barijerna i toplinska svojstva
- niska mehanička svojstva (teško preradljiv)

## Slide 9: Metali i metalni oksidi
Nanočestice
- metala i metalnih oksida – poboljšanje barijernih svojstava:
  antimikrobna svojstva
  UV blokator
  propusnost na plinove (hvatači plinova i vodene pare)
  toplinska stabilnost

## Slide 10: Mehanizam djelovanja metalnih oksida
1Mehanizam djelovanja ZnO – smanjenje propusnosti na vodenu paru
Adsorbirana disocirana molekula vode
(OH, H)
Adsorbirana
molekula H2O
monosloj H2O
barijera
1. Han Hu, Hai-Feng Ji, Ying Sun, The eﬀect of oxygen vacancies on water wettability of a ZnO surface, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013.

## Slide 11: Cilj istraživanja
priprema nanokompleksa biopolimera kazeina s:
magnetitom (Fe3O4) → sprečava propusnost kisika
cinkovim oksidom (ZnO) → poboljšava otporost na vlagu, antimikrobno svojstvo
titanijevim dioksidom (TiO2) → sprečava propusnost svjetla, UV blokator
određivanje svojstava i toplinske stabilnosti
- kazein- nosioc aktivne tvari zbog svoje porozne strukture
- pogodan za ugradnju u polimer (film)
umješavanje
bionanokompleksa kazeina u polimer
bionanokompleks kazeina
TiO2
Fe3O4
ZnO

## Slide 12
Bionanokompleks kazeina  kazein + nanočestice metalnih oksida
      1 % vodena suspenzija kazeina
      dispergirati Fe3O4 , TiO2, ZnO
      zakiseliti s 10 % CH3COOH;
      stajati 24 sata (sobna temperatura)
      centrifugirati 15 min (3000 okr/min)
      isprati destiliranom vodom
      6 sati sušiti u sušioniku (35 ºC)
Priprema uzoraka
SASTAV UZORKA | IME UZORKA
kazein | kaz A
kazein + Fe3O4 | kaz AM
kazein + Fe3O4 + ZnO | kaz AMZ
kazein + Fe3O4 + TiO2 | kaz AMT

## Slide 13: Karakterizacija uzoraka
Rendgenska difrakcija
APD 2000 talStructures
CuKα zračenje, grafitni monokromator
NaI-Tl detektor
FTIR spektroskopija
Spectrum One Perkin Elmer
ATR komora λ= 4000–650 cm-1
Termogravimetrijska analiza
TA Instruments Q500
područje zagrijavanja 25 °C–600 °C
u struji N2 (100 ml/min)

## Slide 14: REZULTATI

## Slide 15: FTIR spektroskopija
FTIR spektri bionanokompleksa kazeina:
1. kaz A (kazein) = amidne grupe
2. kaz AM (Fe3O4) = karbonilna grupa
3. kaz AMZ (ZnO) = istezanje Zn-O
4. kaz AMT (TiO2) = istezanje Ti-O-Ti
600 - 700
500

## Slide 16: Rendgenska difrakcijska analiza
Rendgenski spektri uzoraka bionanokompleksa kazeina:
1. kaz AM
2. kaz AMZ
3. kaz AMT
M – magnetit
čisti
1.
M – magnetit
Z – cinkit, ZnO
2.
M - magnetit
A - anatas, TiO2
R - rutil, TiO2
3.
M
M
M
M
M
M
M

## Slide 17
Termogravimetrijska analiza
TG krivulje uzoraka bionanokompleksa kazeina
ugljenizirani ostatak
75 %
30 %

## Slide 18: Termogravimetrijska analiza
Uzorak | T 95 /ºC | T max /ºC | r/ (%/min) | ugljenizirani ostatak/%
kaz A | 84,49 | 321,61 | 7,29 | 27,2
kaz AM | 252,43 | 299,97 | 1,92 | 74,38
kaz AMT | 154,04 | 302,03 | 4,66 | 54,31
kaz AMZ | 105,03 | 309,11 | 4,45 | 51,13
DTG krivulje uzoraka uzoraka bionanokompleks kazeina
Tmax
r (brzina razgradnje)

## Slide 19
- ispitivanje propusnosti na vlagu dvoslojnih PE/PCL ambalažnih filmova bionanokompleksa kazeina s nanočesticama ZnO
Uzorak | Propusnost na vodenu paru (WVT) g/m2dan
PE-LD | 34,24
PE/PCL | 30,99
PE/PCL-K-Zn1 | 31,52
PE/PCL-K-Zn5 | 15,35
PE/PCL-K-Zn10 | 16,56
PE/PCL bionanokompleksa kazeina s ZnO

## Slide 20: Zaključci
FTIR spektroskopija
nastajanje nanokompleksa kazeina s nanočesticama metalnih oksida
prisutnost karakterističnih vibracijskih vrpci
Rendgenska difrakcijska analiza
karakteristične difrakcijske linije i kristalne faze
- magnetit (M) - kaz AM; cinkit (Z) - kaz AMZ; anatas (A), rutil (R) – kaz AMT
Termogravimetrijska analiza
  čisti kazein (razgradnja velikom brzinom → mali ugljenizirani ostatak)
  bionanokompleks kazeina (razgradnja malom brzinom → veliki ugljenizirani ostatak)
  dodatak nanočestica povećava toplinksu stabilnost uzoraka
Propusnost na vodenu paru
  bionanokompleks kazeina s ZnO znatno smanjuje propusnost na vodenu paru

## Slide 21
Hvala na pozornosti!