## Slide 1
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA PREDMETE OPĆE UPORABE
Zagreb, 09.11.2016
Međunarodni stručni skup
"Polimerni materijali i ambalaža"
Dr.sc.Nino Dimitrov, univ.spec.,oecoing.,dipl.ing.,
Buga Kovačić, dipl.ing.
Specifična migracija metala iz polimerne ambalaže

## Slide 2: Metali
Metali – najčešći kemijski elementi u:
Zemljinoj kori
Hrani
Esencijalni elementi
Onečišćivači - bioakumulacija

## Slide 3: Metali u hrani
Prisutni u sirovinama za pripremu hrane -prirodni ili onečišćeni iz okoliša.
Prisutni u fazama pripreme hrane prije pakiranja u ambalažu (u preradbenim koracima), ventili, elektrode, tube.
Onečišćenje tijekom pakiranja u ambalažu ili tijekom skladištenja gotovog proizvoda

## Slide 4: Metali u hrani
S obzirom na količine očišćenja određivanje se provodi u:
Sirovinama, sastojcima
Preradbenim koracima
ambalaži

## Slide 5: Metali u proizvodnji FCM
Osnovna funkcija | Glavne primjene
Strukturni materijal | Bijeli lim TFS čelik ili Elektro premazani kromirani čelik Aluminij
Dodatci i pomoćne tvari u procesu proizvodnje polimera | Punila Stabilizatori Boje
Aktivna ambalaža | Antioksidansi Antimikrobni agensi Plinsko barijerni agensi Sakupljači kisika
Nanomaterijali | Nanočestice (Ag, Ti ,Zn)

## Slide 6: Metalna ambalaža
Metali – vrsta materijala na atomskoj skali povezanih metalnim vezama
Slitine – metalni materijal sastavljen od dva ili više elementa. Homogene na makroskopskoj skali pri čemu se komponente ne mogu mehanički razdvojiti.
Izvor:www.suggest-keywords.com

## Slide 7: LEGISLATIVA
Vezana za hranu
Vezana za ambalažu koja dolazi u neposredan dodir s hranom
Vezana za ukupne količine metala u ambalaži
Izvor:http://intercity.uz.gov.ua

## Slide 8: LEGISLATIVA FCM
Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ
Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom
Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13)
Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13)

## Slide 9: Uredba Komisije (EU) br. 10/2011
(SML) - ” granica specifične migracije” znači maksimalno dopuštena količina pojedine tvari koja se otpušta iz materijala ili predmeta u hranu ili modelnu otopinu (mg/kg).
(OML) - ”granica globalne migracije” znači maksimalno dopuštena količina nehlapivih tvari koje se otpuštaju iz materijala ili predmeta u modelnu otopinu.
Mjera za inertnost ambalaže (mg/dm2 - osim za dojenčad i malu djecu).
Ekstrakcija ≠ migracija
OML i SML

## Slide 10: SML
Pojedinačne vrijednosti ograničenja specifične migracije metala vezana za materijal,
Prilog II - Ograničenja vezana za vrijednosti specifičnih migracija u svim plastičnim materijalima
Vrijednosti grupnog ograničenja specifične migracije - primjer kositar(Sn):

## Slide 11
(1) | (2) | (3) | (4)
Br. grupnog ograničenja | FCM br. tvari | SML (T) [mg/kg] | Specifikacija grupnog ograničenja
9 | 650 695 697 698 726 | 0,18 | Izraženo kao kositar
FCM br. tvari | Ref. br. | CAS br. | Naziv tvari | Upotreba kao aditiv ili poboljšavalo tvari u proizvodnji polimera (da/ne) | Upotreba kao monomer ili druga ulazna sirovina ili makromolekula dobivena bakterijskom fermentacijom (da/ne) | Primjenjuje se FRF (da/ne) | SML [mg/kg] | SML(T) [mg/kg] Br. grupnog ograničenja | Ograničenja i specifikacije | Napomene o provjeri sukladnosti
650 | 49600 | 0026636-01-1 | dimetilkositar bis(izooktil merkaptoacetat) | Da | Ne | Ne |  | (9) |  | 
695 | 67520 | 0054849-38-6 | monometilkositar tris(izooktil merkaptoacetat) | Da | Ne | Ne |  | (9) |  | 
697 | 67515 | 0057583-34-3 | monometilkositreni tris(etilheksil merkaptoacetat) | Da | Ne | Ne |  | (9) |  | 
698 | 49595 | 0057583-35-4 | dimetilkositar bis(etilheksil merkaptoacetat) | Da | Ne | Ne |  | (9) |  | 
726 | 83599 | 0068442-12-6 | reakcijski proizvodi oleinske kiseline, 2-merkaptoetil estera, s diklordimetilkositrom, natrijevim sulfidom i triklormetilkositrom | Da | Ne | Ne |  | (9) |  | 
Tablica 1. Uredba 10/2011/EZ

## Slide 12: Uredba Komisije (EU) br. 10/2011
PRILOG II.
Ograničenja za materijale i predmete
1. Plastični materijali i predmeti ne smiju otpuštati sljedeće tvari u količinama koje premašuju navedene specifične granične vrijednosti migracije:
* Izraženo na kg hrane ili modelne topine

## Slide 13: SML
Vrijednosti dobivene na osnovu TDI vrijednosti
Odrasla osoba težine 60 kg konzumira 1kg hrane dnevno tijekom cijelog životnog vijeka koja je bila u neposrednom dodiru s ambalažom koja sadrži tvar.
Nije potpuno primjenjiva za specifične migracije metala iz plastike (alokacijski faktor rizika)

## Slide 14: Faktori koji utječu na migraciju
Vrsta materijala
Sastav i količina tvari u materijalu
Priroda kontakta s hranom, namjena i kontaktna površina
Pokretljivost tvari
Vrsta hrane
Vrijeme i temperatura

## Slide 15: Polimerna ambalaža za neposredan dodir s hranom
Najčešći tipovi polimerne ambalaže:
Polipropilen (PP)
Polietilen (PE)
Polistiren (PS)
Poli(etilen-tereftalat) (PET)
Poli(vinil-klorid) (PVC)

## Slide 16: Dodatci i pomoćne tvari u procesu proizvodnje polimera
Tvari neophodne za proizvodnju polimera –pokreću polimerizaciju ili kontrola makromolekularne strukture
Katalizatori
Inicijatori
Otapala
- Produkti razgradnje
Ne uključuju monomere i ostale polazne tvari u procesu polimerizacije

## Slide 17: Dodatci i pomoćne tvari u procesu proizvodnje polimera
Boje i pigmenti :TiO2, ZnO, ZnCO3 Al2O3,BaSO4
Anorganska punila u proizvodni spojeva za limenke i čepove: TiO2, BaSO4, CaCO3 , H2Mg3(SiO3)4 ili Mg3Si4O10(OH)2, Ca2O4Si
Plastični filmovi : TiO2, CaCO3, H2Mg3(SiO3)4 ili Mg3Si4O10(OH)2, Ca2O4Si, soli Ca, Mo, Cd, Cr, Cu, Au, Ag
Dodatci metalni oksidi: Al2O3, Co3O4, C8H14CaO4, CaCl2, Ca(OH)2,CaO-----bez ograničenja

## Slide 18: Katalizatori
Organometalni anorganski spojevi
Ziegler-Natta i krom-bazirani katalizatori – primjenjuju se za koodinaciju polimerizacije u poliolefinima (Ti, Zn, Mn,Pb, Ni)
Antimon bazirani katalizatori (antimon trioksid) primjenjuju se za proizvodnju PET ambalaže za hranu, polimerizacija u čvrstom stanju recikliranog PET-a

## Slide 19: Antimon trioksid
U primjeni više od 50 godina
90% čistog i rPET-a
Prednosti
Ne ubrzava reakcije degradacije
Minimalna sporedna katalitička aktivnost
usporava gorenje
Ne proizvodi neželjenu boju kod rPET-a

## Slide 20: Antimon trioksid
Antimon može biti prisutan u polimeru u nekoliko oblika, a najčešći oblik je antimonov glikolat
potencijalni izvor migracije za razliku od Sb2O3
SML = 0,04 mg/kg
Food Addit. Contam: Part A, 28 (2011), 115-126.

## Slide 21: Antimon trioksid
U polimeru 171-300 mg/kg
Co, Cr, Fe, Mn (27 mg/kg, 0,1, 1,3 mg/kg mg/kg, 0,3 mg/kg)
Primjeri:
Uzorak | Sb mg/ kg (u PET-u) | SML/mg/kg
PET predoblik transparentni | 58,2 | <0,005
PET boca transparentna 1,5L | 125 | <0,005
Izvor:www.cosmos.com.mx-

## Slide 22: Metali u ambalaži
Ekološki aspekt - MZOIP
Sadržaj teških metala u ambalaži
Direktiva 94/62/EZ
Članak 9. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015).
Pb, Cd, Hg, Cr(VI) < 100 mg/kg

## Slide 23: ZAKLJUČAK
Metali imaju širok spektar primjene u proizvodnji polimerne ambalaže.
U materijalu su vezani sa polimerom i prisutni su u visokom koncentracijama
Uglavnom migrirane količine metala ne prelaze maksimalno dopuštene količine
Iznimke su degradacija uslijed recikliranja i nano čestice

## Slide 24
HVALA NA PAŽNJI!