## Slide 1: Svojstva i primjena filma biorazgradljivog u morskom okolišu
Mladen Šercer, Maja Rujnić-Sokele Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu

## Slide 2
Bioizvori
(Obnovljivi izvori - uzgojine)
Fosilni izvori
(Neobnovljivi izvori – nafta, prirodni plin)
Razgradljivo
Nerazgradljivo
NA BIOOSNOVI
I NERAZGRADLJIVO
NA BIOOSNOVI I
BIORAZGRADLJIVO
NA FOSILNOJ
OSNOVI I
BIORAZGRADLJIVO
NA FOSILNOJ OSNOVI
I NERAZGRADLJIVO
Bioplastika
kopoliester (PBAT), polikaprolakton (PCL), PVA,...
Bioplastika
bio-PP, bio-PE, bio-PA, celulozni acetat, bio-poliizopren
Bioplastika
na osnovi mliječne kiseline (PLA)/škroba (TPS)/PHA
Konvencionalna plastika
PE-LD, PE-HD, PP, PVC, EVOH,...
Izvor: European Bioplastics, M. Thielen

## Slide 3: Biorazgradljivost
Dodatna mogućnost gospodarenja proizvodom na kraju njegova životnog vijeka  omogućuje se iskorištavanje mikroorganizama prisutnih na mjestu odlaganja  potpuno, djelotvorno i pravovremeno uklanjanje plastičnih biorazgradljivih proizvoda iz okoliša iskorištavanjem mikrobnoga hranidbenog lanca.
Biorazgradljivost ovisi samo o kemijskoj strukturi materijala  za biorazgradljivost nije važno je li polimer načinjen od biomase ili od nafte, nego samo kakva je njegova konačna struktura.

## Slide 4: Biorazgradnja
mora biti potpuna
na biorazgradnju utječu abiotički (hladnoća, vlaga...) i biotički faktori (mikroorganizmi)
1. stupanj – fragmentacija (makroskopsko razlaganje i pretvorba do oligomera)
2. stupanj – mineralizacija (pretvorba organske tvari u anorgansku, pod utjecajem mikroorganizama)
kemijski mehanizmi: hidroliza, oksidacija

## Slide 5: Kompostiranje
Mikrobi, kao što su bakterije ili gljivice svojim enzimima probavljaju polimerne lance koji im služe kao izvor hrane.
Prema EN 13432 u manje od 6 mjeseca mora se razgraditi više od 90 % materijala/proizvoda.
Da bi plastika bila pogodna za kompostiranje mora zadovoljiti tri kriterija:
  razgradnja na ugljikov dioksid, vodu, biomasu, istom brzinom kao i celuloza odnosno papir
  materijal se ne razlikuje od ostalog komposta
  kompostiranjem ne nastaje nikakav toksičan materijal i nastali kompost smije se iskoristiti kao gnojivo.
Notes: 5

## Slide 6: Kompostiranje
Brzina biorazgradnje ovisi o:
  temperaturi (50 – 70 °C: tipičan temperaturni raspon u industrijskim postrojenjima za kompostiranje)
  vlažnosti – voda je nužna za proces biorazgradnje
  broju i vrsti mikroba.
Sva kompostabilna plastika nije pogodna za kompostiranje u kućnom kompostištu (zajedno s ostatcima hrane)  puno niže temperature nego u industrijskom postrojenju za kompostiranje  mora imati oznaku!

## Slide 7: Kompostabilnost / biorazgradljivost
kompostabilna
plastika
biorazgradljiva
plastika
kućno kompostiranje
industrijsko
kompostiranje
anaerobna razgradnja
razgradnja u vodi
razgradnja u tlu

## Slide 8: Biorazgradljiva plastika
Bioizvorna:
  plastika na osnovi škroba (TPS)
  plastika na osnovi polimliječne kiseline (polilaktid, PLA)
  plastika na osnovi poli(hidroksi-alkanoata, PHA) (PHB, PHBV, itd.)
  plastika na osnovi celuloze (celofan, itd.)
  plastika na osnovi lignina
Fosilna:
  plastika na osnovi alifatsko-aromatskih poliestera (PCL, PBAT)  esterske veze podložne su hidrolizi

## Slide 9: Uklanjanje morskog otpada i sprječavanje daljnjeg onečišćenja − MarineClean
Marine debris removal and preventing further litter entry
CIP Eco-innovation 2010 – Contract ECO/10/277396/SI2.601543
Koordinator: TURNA d.o.o., Slovenija

## Slide 10: Osnovne informacije
Projekt je sufinacirala Europska agencija za kompetitivnost i inovacije, EACI preko Programa za ekološke inovacije
Trajanje projekta: 3 godine (1.11.2011. – 30.10.2014.)
Budžet: 1.1 mil €
Projekt vodi međunarodni konzorcij sastavljen od 8 partnera iz Hrvatske, Slovenije i Litve
Cilj projekta: očuvanje vodotoka, jezera i mora, sprječavanje daljnjeg onečišćenja, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš
Promicanje održivih i inovativnih tehnologija

## Slide 11: Partneri
Turna – Slovenija
NIB – Morska biološka postaja Piran, Slovenija
Znanstveni i tehnološki park Klaipeda, Litva
Sveučilište Klaipeda, Laboratorij za istraživanje onečišćenja zraka, Litva
Drava – Ptuj, Slovenija
EcoCortec d.o.o., Hrvatska
Tehnološki centar PoliEko, Slovenija
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Hrvatska

## Slide 12: Plan rada
RP7
Diseminacijske aktivnosti
RP5
Umreživanje i lobiranje
RP6
Eksploatacija i poslovni plan
RP1
Upravljanje projektom
RP2
Oprema za uklanjanje otpada u morima
RP3
Jestiva i biorazgradljiva ambalaža
RP4
Ribarske mreže

## Slide 13: RP Jestiva i biorazgradljiva ambalaža
EcoOcean™ − materijal na osnovi poli(hidroksi-alkanoata) (PHA)  linearni poliester koji proizvode bakterije fermentacijom šećera (saharoze, glukoze i laktoze) ili lipida kao rezervu energije i ugljika unutar stanica, kada su u stresnim uvjetima (manjak P, N ili O, višak C)
najčešći je poli(hidroksi-butirat) (PHB)
sirovine: kukuruz, šećerna trska i repa, biljno ulje
4 – 5 t šećera  1 t PHA
mehanička svojstva slična polietilenu

## Slide 14: Poli(hidroksi-alkanoat) (PHA)
Notes: 14

## Slide 15: EcoOceanTM
77 % mase – sirovine iz obnovljivih izvora
razgrađuje su u raznim uvjetima (u tlu, u kućnom kompostištu, u slanoj i slatkoj vodi); ne treba visoku temperaturu i vlagu
pakiranje robe široke potrošnje
vrećice za trgovine
folije za uporabu u poljoprivredi

## Slide 16: RP Jestiva i biorazgradljiva ambalaža
Film na osnovi zeina (bjelančevine iz kukuruza)
  jestivi i biorazgradljivi film
  tanki film (< 0,3 mm)  sprječava migraciju vlage, kisika, ugljikovog dioksida, lipida; prenosi prehrambene sastojke (npr. antioksidante, antimikrobne tvari, itd.)

## Slide 17: Provedena ispitivanja
Ispitivanje mehaničkih svojstava injekcijski prešanih proizvoda od EcoOceanTM materijala
  prikladan za injekcijsko prešanje, prekidno istezanje 500 %
Ispitivanje prikladnosti EcoOceanTM materijala za primjenu u dodiru s hranom
  uzorak prema ispitivanim parametrima ne odgovara zahtjevima članka 33, stavka 1, točke 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/2009) zbog visoke vrijednosti globalne migracije u kiseloj modelnoj otopini hrane.

## Slide 18: Provedena ispitivanja
Ispitivanje propusnosti na vodenu paru (ASTM E96)
  WVTR, g/(m2·d): PE-LD: 1,8, EcoOceanTM: 23,2, zeinski film: 57,5
Ispitivanje biorazgradljivosti u morskom okolišu u laboratorijskim uvjetima (akvariju) i u moru, u obalnom području Slovenije
  razgradnja se dogodila na vremenskoj skali od nekoliko tjedana (akvarij) do nekoliko mjeseci (more)
  tankostjeni proizvod (film) se bitno brže razgrađuje od debelostjenog (posudice)

## Slide 19: Biorazgradnja filma u akvariju

## Slide 20: Biorazgradnja posudice u akvariju

## Slide 21: Biorazgradnja u moru

## Slide 22: Zaključak
EcoOceanTM – dobra svojstva, prikladan za IP, uspješno se razgrađuje u moru, no to vrijedi samo za tanke filmove
Zeinski film – poteškoće pri preradbi
Različite vrste biorazgradljivih plastičnih materijala razgrađuju se u različitim uvjetima  nužno je točno definirati uvjete biorazgradnje (mjesto odlaganja) jer u protivnom neće doći do razgradnje.
Biorazgradljiva plastika ne smije se odbacivati u okoliš!
Više o bioplastici na: www.sustainableplastics.eu  https://sites.google.com/site/odrzivaplastikahrvatska/